RFA 7/8" -50

Кабель фидерный Prysmian

Конструкция кабеля

Внутренний проводник: 	медная трубка, Ø 9,4 мм

Изоляция: 				пористый полиэтилен, Ø 22,5 мм

Внешний проводник: 		гофрированная медная трубка, Ø 25,4 мм

Оболочка: 				безгалогенный полиэтилен, Ø 28 мм

Характеристики

Импеданс:			50 Ом

Макс. частота:		5100 МГц

Вес:				0,45 кг/м